# УДК 662.217

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЙ ЭМУЛЬСИОННОЙ МАТРИЦЫ – компонента эмульсионнЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

С.А. Горинов, И.Ю. Маслов

ЗАО «Спецхимпром», г.Москва

Дан методический подход к расчету коэффициентов теплопроводности и теплоемкости несенсибилизированной эмульсионной матрицы на основе монораствора аммиачной селитры, основывающийся на результатах исследования фазового состояния аммиачной селитры в глобулах эмульсии.

В открытой литературе  [1,2]  отсутствуют сведения о теплофизических свойствах эмульсионных матриц – компонентов производства эмульсионных ВВ, столь необходимые при проектировании технологических процессов ее производства и применения.

Проведенные исследования [3] показали, что аммиачная селитра в эмульсии находится в виде твердой фазы, покрытой пленками воды, эмульгатора и  нефтепродукта – т.е. является суспензией микроокристаллических частиц. Данное обстоятельство позволяет сделать теоретическую оценку коэффициентов теплопроводности и теплоемкости матричной эмульсии на основе следующей расчетной модели. Среда является смесью равномерно распределенных компонентов.

Введем обозначения:

, , ,  - массовая доля, плотность, теплоемкость и коэффициент теплопроводности аммиачной селитры соответственно;

, , ,  - массовая доля, плотность, теплоемкость и коэффициент теплопроводности воды  соответственно;

, , ,  - массовая доля, плотность, теплоемкость и коэффициент теплопроводности эмульгатора соответственно;

, , ,  - массовая доля, плотность, теплоемкость и коэффициент теплопроводности дизельного топлива (масла) соответственно;

В соответствии с принятой моделью теплоемкость   системы (эмульсии) равна:

(1)

Ввиду однородности и изотропности рассматриваемой модели, коэффициент теплопроводности будет скалярной, а не тензорной величиной. Для определения его величины, условно вырежем в эмульсии «кубик» со стороной . Величину  назначим  такой,  что объем аммиачной селитры, содержащейся внутри кубика, будет равен единице.

Тогда толщина водяной пленки, обтягивающей единичный куб аммиачной селитры равна:

.						(2)

Толщина пленки эмульгатора, обтягивающей указанную водяную пленку, равна:

.			(3)

Толщина пленки дизельного топлива (масла), обтягивающей указанную эмульсионную пленку, равна:

.			(4)

Коэффициент теплопроводности эмульсии равен [4]:

.	(5)

Пример:

=0,75,  = 1,52 г/см3, =1745 Дж/кг·К,  = 0,4 Вт/м·К;

=0,20, =1 г/см3, =4186 Дж/кг·К,  = 0,64 Вт/м·К;

=0,015, =0,98 г/см3,  = 2930 Дж/кг·К,  = 0,28 Вт/м·К;

= 0,035,  = 0,83 г/см3, = 3160 Дж/кг·К, = 0,2 Вт/м·К.

На основании (1) - (5) определяем:

=2297,95 Дж/кг·К.

= 0,507 Вт/м·К

Коэффициент температуропроводности равен:

,					(6)

где  - плотность эмульсии.

В рассматриваемом примере =1,328 г/см3. Тогда  = 1,66·10-7 м2/c.

Результаты, полученные по предложенному подходу, позволяют корректно производить теплофизические расчеты по технологическим процессам производства и применения эмульсионных матриц – компонентов эмульсионных ВВ .

Литература

- Колганов Е.В., Соснин В.А. Эмульсионные промышленные взрывчатые вещества. 1-я книга (Составы и свойства). Дзержинск Нижегородской области, издательство ГосНИИ «Кристалл», 2009. 592 с.

- Проф. Ванг Ксюгуанг. Эмульсионные взрывчатые вещества. Перевод монографии издания Metaiiurgical Indusry Press, Beijing,1994, под редакцией к.т.н. Старшинова А.В., Москва-Красноармейск, 2002.

- Горинов С.А., Кутузов Б.Н., Собина Е.П. Структура окислительной фазы эмульсионных взрывчатых веществ. В препринте «Эмульсионные ВВ, гранэмиты и ANFO: структура, инициирование, физико-технические основы создания» (отдельные статьи Горного информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала). – 2011 - №7 – 64с. - М.: «Горная книга».

- Лыков А.В. Тепломассобмен. 1978. - 479 с. - М.: Энергия.

АВТОРЫ

С.А. Горинов, к.т.н., ЗАО «Спецхимпром», г. Москва

E-Mail: Akaz2006@yandex.ru  Тел(факс) +7(836)4431518

И.Ю. Маслов, генеральный  директор ЗАО «Спецхимпром», г. Москва

E-Mail: ilmaslov@mail.ru  Тел(факс) +7(495) 665-00-93