УДК 622.235

Учет коэффициента вспенивания гранул полистирола при расчете плотности эмульсионных взрывчатых веществ, сенсибилизированных этими гранулами

И.Ю.Маслов. к.т.н.

ilmaslov@mail.ru

ООО «Глобал Майнинг Эксплозив-Раша», г. Москва

Получено выражение для определения плотности ЭВВ с учетом массовой доли изопентана в суспензионном полистироле, коэффициента вспенивания, отношения насыпного объема гранул пенополистирола к объему матричной эмульсии при изготовлении ЭВВ, технологии смешивания эмульсии с гранулами пенополистирола и химического состава эмульсии.

Ключевые слова: ЭВВ, сенсибилизированные гранулами пенополистирола, коэффициент вспенивания, плотность ЭВВ.

Актуальность работы. В связи с увеличением глубины горных работ на угольных разрезах Кузбасса все большая часть вскрышных пород является  обводненными. При этом  длина взрывных скважин на данных разрезах изменяется в диапазонах 10-50м, что обусловлено принятыми системами отработки месторождений. Таким образом, применяемое ВВ должно быть, как водоустойчивым, так и способным к стабильной детонации вертикальных зарядов длиной до 50 метров. Использование для отбойки ЭВВ, сенсибилизированных газовыми пузырьками, в данных условиях приводит к значительному расходу ЭВВ, обусловленному его уплотнением в нижней части скважинного заряда из-за уменьшения размеров газовых пор от действия гидростатического давления колонки заряда ЭВВ. Помимо этого, уплотнение ЭВВ приводит к снижению его чувствительности и затруднению протекания полноценной детонации. Таким образом, применение в длинных скважинных зарядах ЭВВ, сенсибилизированных газовыми порами, ведет к необоснованным материальным затратам и не всегда обеспечивает надежность детонации этих ЭВВ. Применение ЭВВ, сенсибилизированных стеклянными или пластиковыми мономикросферами ухудшает экономические показатели взрывных работ вследствие дороговизны данных  сенсибилизаторов. Использование в качестве сенсибилизаторов микрогранул перлита или продуктов переработки зол не обеспечивает надежной детонации вследствие неконтролируемости наличия в них микрогранул со значительной открытой пористостью.

Из пористых органических веществ наибольший интерес для использования их в качестве сенсибилизатора в ЭВВ представляют гранулы вспененного полистирола (гранулы пенополистирола). Данные гранулы характеризуются низкой величиной открытой пористости и, являясь продуктом устойчивого и управляемого органического синтеза, характеризуются повторяемостью внутренней структуры [1]. Кроме этого данный материал доступен как по цене, так по стабильности поставок.

Выполненные теоретические, полигонные и опытно-промышленные работы [2-5] показали, что работоспособность ЭВВ, сенсибилизированных гранулами пенополистирола, в зависимости от их химического состава, структуры гранул и матричной эмульсии, способов смешивания и плотности, изменяются в широких пределах: от дымного пороха до граммонита 79/21. Следовательно, данные ЭВВ имеют широкую область применения на открытых горных работах. Однако, в настоящее время отсутствует методика расчета технологической плотности данных ЭВВ с учетом сортности исходных гранул полистирола и коэффициента вспенивания их, что осложняет работу взрывников-технологов и снабженцев. Решению данного вопроса посвящена настоящая работа.

Результаты исследований. Гранулы пенополистирола образуются путем нагревания гранул суспензионного вспенивающегося полистирола в пароводяной среде. Суспензионный вспенивающийся полистирол получают из эмульсии изопентана в стироле при полимеризации стирола и гранулировании полимеризующейся массы [1].

Введем обозначения:

rгро, Rгр- начальный радиус гранулы суспензионного вспенивающегося полистирола и радиус этой гранулы после вспенивания, соответственно;

rпор - средний радиус поры в грануле после вспенивания;

ρпсо, ρип- плотность полистирола и изопентана, соответственно;

χип - содержание изопентана в суспензионном полистироле до вспенивания («изопентанная пористость»);

ρооспс - плотность вещества гранулы суспензионного вспенивающегося полистирола;

δ - средняя толщина перегородки между внутренними порами в грануле пенополистирола;

Квспен.- коэффициент вспенивания (отношение объема вспененной гранулы к начальному);

kупак.- коэффициент упаковки (отношение общего объема, занимаемого гранулами, к собственному объему гранул) при свободной засыпке вспененных гранул полистирола.

Плотность вещества гранулы суспензионного вспенивающегося полистирола в рамках принятых обозначений равна

ρооспс=χипρип+1−χипρпсо.                                                           (1)

Учитывая, что согласно исследованиям структуры гранул пенополистирола [6] в области коэффициентов вспенивания, представляющих практический интерес (Квспен.> 6), выполняется условие δ<<rпор, имеем следующее из условия сохранения массы полистирола в грануле до и после вспенивания уравнение

4π3rгро3ρпсо1−χип≃12⋅4πrпор2δNпорρпсо,                                                (2)

где Nпор≈Rгрrпор3- количество пор в грануле.                                                                  (3)

По определению Kвспен.=Rгрrгро3.                                                                                       (4)

На основании (1)-(4) имеем

δrпор≃23Квспен.⋅ρооспс−ρипρпсо−ρип.                                                                (5)

Введем в рассмотрение насыпную плотность гранул пенополистирола ρппнас. Тогда для массы полистирола в грануле имеем следующее равенство

12⋅4πrпор2δNпорρпсо≃4π3Rгр3kупак.ρппнас .                                                  (6)

На основании (3), (6) получаем

δrпор≃23⋅kупак.ρппнасρпсо.                                                                             (7)

Из (5), (7) находим

ρппнас≃ρпсоkупак.Квспер.⋅ρооспс−ρипρпсо−ρип.                                                                 (8)

Обозначим через mo- массовую долю изопентана в суспензионном полистироле.   Тогда плотность вещества гранулы суспензионного полистирола для вспенивания будет равна    ρооспс=moρип+1−moρпсо−1.                                                                                               (9)

Согласно (8), (9), получаем

ρппнас≃ρпсоkупак.Квспен.⋅11+mo1-mo⋅ρпсоρип.                                                            (10)

Согласно [7], плотность ρоо ЭВВ, сенсибилизированного гранулами пенополистирола, равна

ρоо=kупак.ρппнасχгр+ρэм1−χвозд.1−χгр,                                                    (11)

где χгр, χвозд.- гранульная и воздушная пористости в эмульсии ЭВВ, соответственно; ρэм- плотность матричной эмульсии.

Величина гранульной пористости равна [7]

χгр=ζ1−χвозд.kупак.+ζ1−χвозд.,                                                                  (12)

где  ζ - отношение насыпного объема гранул пенополистирола к объему матричной эмульсии при изготовлении ЭВВ.

На основании (10)-(12) определяем плотность ЭВВ, сенсибилизированного гранулами пенополистирола,

ρоо=1−χвозд.kупак.+ζ1−χвозд.ρпсоζКвспен.1+mo1-mo⋅ρпсоρип+kупак.ρэм.                          (13)

Учитывая, что ρпсо= 1,06 г/см3; ρип= 0,62 г/см3; kупак.= 1,6, выражение упрощается:

Значение ρоо в г/см3 равно

ρоо=1−χвозд.1+0,625ζ1−χвозд.ρэм+0,6625ζКвспен.1+1,613mo1-mo.                                       (14)

В уравнении (14) величина mo известна из паспорта на суспензионный полистирол,  Квспен. задается заказчиком (производителем ЭВВ, сенсибилизированного гранулами пенополистирола),  χвозд. зависит от технологии смешивания эмульсии с гранулами пенополистирола [2],  ζ задается взрывником-технологом, ρэм определяется химическим составом эмульсии.

На рис.1, 2 представлены зависимости плотности ЭВВ, сенсибилизированного гранулами пенополистирола, от коэффициента вспенивания гранул суспензионного полистирола при различных значениях ζ и χвозд.. При построении указанных зависимостей полагали, что используется матричная эмульсия следующего химического состава: NH4NO3- 75%;  H2O- 18%; топливная фаза – 7%  (ρэм=1,33 г/см3), а величина mo=0,07 (соответствует показателям китайских фирм «Loyal Group» и «Wuxi Xingda»).

Рис.1. Зависимость плотности ЭВВ, сенсибилизированного гранулами пенополистирола, от величины коэффициента вспенивания гранул суспензионного полистирола при различных значениях отношения насыпного объема гранул пенополистирола к объему матричной эмульсии.

Рис.2. Зависимость плотности ЭВВ, сенсибилизированного гранулами пенополистирола, от величины коэффициента вспенивания гранул суспензионного полистирола при различных значениях воздушной пористости.

Выводы. На основании выполненных исследований получено выражение для определения плотности ЭВВ, с учетом массовой доли изопентана в суспензионном полистироле, коэффициента вспенивания, отношения насыпного объема гранул пенополистирола к объему матричной эмульсии при изготовлении ЭВВ, технологии смешивания эмульсии с гранулами пенополистирола и химического состава эмульсии.

Полученные результаты представляют интерес как для специалистов применяющих ЭВВ, сенсибилизированные гранулами пенополистирола, так и рассматривающих возможность их применения на своих предприятиях.

ЛИТЕРАТУРА

- Павлов В.А. Пенополистирол. М.: Химия, 1973.- 239с.

- Маслов И.Ю. Разработка технологии взрывной отбойки обводненных горных пород глубокими скважинами с применением эмульсионных взрывчатых веществ на основе пенополистирола / Дисс. на соиск. уч.степ. канд.техн. наук, спец. 25.00.20, М., ФГБОУ ВПО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе», 2013.- 158с.

- Маслов И.Ю. Влияние размеров глобул эмульсии на детонационные характеристики ЭВВ при их сенсибилизации пластиковыми полимикросферами // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). Отдельные статьи (специальный выпуск).– 2011, № 12, с.3-9.- М., изд-во «Горная книга».

- Горинов С.А., Маслов И.Ю. Влияние химического состава окислительной фазы эмульсии ЭВВ на взрывчатые характеристики при их сенсибилизации пластиковыми полимикросферами // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). Отдельные статьи (специальный выпуск).– 2011, № 12, с.9-16.- М., изд-во «Горная книга».

- Горинов С.А., Маслов И.Ю. Особенности детонации низкоплотного эмульсионного взрывчатого вещества, сенсибилизированного легкими малопрочными гранулами // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). Отдельные статьи (специальный выпуск).– 2014, № 6, с.18-33.- М., изд-во «Горная книга».

- Горинов С.А., Маслов И.Ю., Собина П.Е. Исследование структуры эмульпоров // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). Отдельные статьи (специальный выпуск).– 2011, № 9, с.3-14.- М., изд-во «Горная книга».

- Маслов И.Ю. Оценка характеристической плотности эмульсионных  взрывчатых веществ, сенсибилизированных гранулами пенополистирола // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). Отдельные статьи (специальный выпуск).– 2014, № 6, с.3-10.- М., изд-во «Горная книга».